|  | Heavy Duty Line Vac™ Nejvýkonnější model Line Vac z řady zařízení pro pneudopravu, odolný proti opotřebení! |  |
| --- | --- | --- |

Co je Heavy Duty Line Vac? Nový Heavy Duty Line Vac je nejvýkonnější model ze své řady. Vzhled je podobný jako u Standard Line Vac, ale sací výkon byl výrazně zvýšen. Heavy Duty Line Vac byl zkonstruován k přepravě materiálu na delší vertikální a horizontální vzdálenosti. Ztvrzená slitinová konstrukce zabraňuje předčasnému opotřebení, které by se mohlo vyskytnout při přepravě abrazivních materiálů pomocí Line Vacs vyrobených z oceli nebo hliníku. Heavy Duty Line Vacs je dostupný v pěti velikostech : 3/4" (19mm), 1" (25mm), 1 1/4" (32mm), 1 1/2" (38mm) and 2" (51mm). Proč Heavy Duty Line Vac? Ztvrzená slitinová stavba vzdoruje opotřebení na delší vzdálenosti. Mnoho aplikací vyžaduje dopravu materiálu na delší vzdálenost. Heavy Duty Line Vac může přepravovat větší množství materiálu na delší vzdálenosti. Jsou určené do těžkých průmyslových podmínek. Níže uvedený přehled nabízí srovnání našich Light Duty Line Vac, Standard Line Vac a Heavy Duty Line Vac modelů. Pro srovnání byl proveden test s 2" (51mm) modelem od každého provedení přepravující stejný materiál na různé vzdálenosti. Heavy Duty Line Vac přepraví více materiálu v kratším časovém intervalu. Kovové části jsou přepravované modelem 150200 2" (51mm) Srovnání modelů Line Vac 100stop (30.5m) 200 stop (61m) Model 130200 2" (51mm) Light Duty Line Vac 166 lbs/hr. (75.3 kg/hr.) N/A Model 6084 2" (51mm) Line Vac 334 lbs/hr. (151.5 kg/hr.) 85 lbs/hr. (38.6 kg/hr.) Model 150200 2" (51mm) Heavy Duty Line Vac 524 lbs/hr. (237.7 kg/hr.) 200 lbs/hr. (90.7 kg/hr.) Horizontální doprava testována při tlaku 5,5 bar (80 PSIG)

| Aplikace Výhody Násypky Tvrzená ocelová slitina Napínání vláken Nejvyšší výkonnostní kapacita Přepravovaný materiál Kompaktní Vyjmutí materiálu Tichý Odstranění třísek Bez pohyblivých částí Část přenosu Připojení na standardní hadice či trubky Plnící operace | Výrobní vysavače s modelem 150200 2" (51mm) Heavy Duty Line Vac. |
| --- | --- |

| Rozměry |
| --- |
| Modely A B C D E F G H I J K L M N O P 150075 in .75 .50 1.88 3.88 1.88 1.0 2.0 1.0 .76 1.52 .25 1.38 .06 1.44 .20 1/4 NPT mm 19 13 48 99 48 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5 150100 in 1.0 .75 2.13 3.88 1.88 1.0 2.0 1.0 .65 1.3 .26 1.32 .06 1.56 .20 1/4 NPT mm 25 19 54 99 48 25 51 25 17 33 7 34 2 40 5 150125 in 1.25 1.0 2.38 3.88 1.88 1.0 2.5 1.25 1.0 2.0 .31 1.61 .06 1.68 .28 1/4 NPT mm 32 25 61 99 48 25 64 32 25 51 8 41 2 43 7 150150 in 1.5 1.25 2.75 4.38 2.13 1.25 2.5 1.25 .86 1.73 .25 1.44 .06 1.88 .28 3/8 NPT mm 38 32 70 111 54 32 64 32 22 44 6 37 2 48 7 150200 in 2.0 1.75 3.25 4.38 2.13 1.25 3.0 1.5 1.17 2.34 .28 1.48 .06 2.13 .28 3/8 NPT mm 51 45 83 111 54 32 76 38 30 59 7 38 2 54 7 |
| Heavy Duty Line Vac výkon |
| 80 PSIG (5.5 BAR) Velikost Spotřeba vzduchu Vakuum Model # in mm SCFM SLPM "H2O kPa 150075 .75 19 26 736 -144 -36 150100 1.0 25 35 991 -105 -26 150125 1.25 32 49 1388 -83 -21 150150 1.5 38 55 1557 -60 -15 150200 2.0 51 75 2124 -42 -10 |
| Modely |  |
| Heavy Duty Line Vac Model # Popis 150075 3/4" (19mm) Heavy Duty Line Vac 150100 1" (25mm) Heavy Duty Line Vac 150125 1-1/4" (32mm) Heavy Duty Line Vac 150150 1-1/2" (38mm) Heavy Duty Line Vac 150200 2" (51mm) Heavy Duty Line Vac |
| Heavy Duty Line Vac příslušenství Model # Popis 6995 Nosný držák pro 3/4" (19mm) a 1" (25mm) Line Vac Units 6996 Nosný držák pro 1 - 1/4" (32mm) a 1 - 1/2" (38mm) Line Vac Units 6997 Nosný držák pro 2" (51mm) a 2 - 1/2" (64mm) Line Vac Units 9001 Cyklónový odlučovač kondenzátu3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9032 Cyklónový odlučovač kondenzátu1/2 NPT, 90 SCFM (2549 SLPM) 9002 Cyklónový odlučovač kondenzátu3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9005 Olejový filtr, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM) 9006 Olejový filtr, 3/4 NPT, 150 SCFM (4248 SLPM) 9008 Regulátor tlaku, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) 9033 Regulátor tlaku, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9009 Regulátor tlaku, 1/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) |

# Text boxes

průměr otvoru

P (přívod vzduchu)

Nosný držák

Průtok